Specyfikacje techniczne_________________________________________________________________B -.04.00.00

# (kod 45000000)

Klasyfikacja wg  Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupa | Klasa | Kategoria | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45000000-7 | 45453000-7 | 45442200-9 | Roboty budowlane Roboty remontowe i renowacyjne, Nakładanie powłok antykorozyjnych |

RENOWACJA POWŁOKI MALARSKIEJ ELEMENTÓW STALOWYCH

- 1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z renowacją powłoki malarskiej elementów stalowych. Remont kładki pieszej stalowo-drewnianej łączącej wyjście z poziomu parteru do furtki zewnętrznej w budynku Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia przy
ul. Boleść 2 w Warszawie

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności związane z oczyszczeniem i malowaniem konstrukcji stalowej

Zakres robót obejmuje:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności związane z renowacją powłoki malarskiej konstrukcji stalowej. Zakres robót obejmuje:

- oczyszczenie powierzchni elementów stalowych,do stopnia czystości konstrukcji stalowej Sa 2½

- nałożenie warstwy gruntującej,

- nałożenie międzywarstwy cynkowej,

- nałożenie warstwy nawierzchniowej kolorowej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia stosowane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującym prawem budowlanym, właściwymi normami oraz określeniami podanymi w cytowanym piśmiennictwie technicznym

- 2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w SST B-00.00.00 (kod 45000000-7) pkt 2. „Wymagania ogólne”

2.2. Dobór materiałów.

Do wykonania robót związanych z malowaniem konstrukcji stosuje się następujący materiał:

2.2.1 Farba – system do cynkowania na zimno

System do cynkowania na zimno. Jednoskładnikowy, gotowy do użycia preparat (o właściwościach farby), który zawiera 96 % zmikronizowanego cynku w suchej powłoce (o najwyższej czystości - 99,995 %) i w żywicy węglowodorowej. Zapewnia ochronę katodową i barierową dla metali żelaznych. System jest alternatywą dla cynkowania ogniowego lub metalizacji natryskowej cynkiem na gorąco - posiada porównywalne właściwości ochronne. System może występować jako system samodzielny (w środowisku do C4) lub w systemie duplex – z wieloma farbami nawierzchniowymi (w środowisku do C5 I/M). Także jako doskonały system uzupełniający lub naprawczy cynkowania ogniowego, metalizacji natryskowej cynkiem na gorąco i wcześniejszych powłok, jak również jako system ochrony kotew, prętów zbrojeniowych i innej stali w betonie i budowlach hydrotechnicznych.

2.2.1.1. Dane fizyczne

Skład

- zmikronizowany proszek cynku

- węglowodory aromatyczne

- spoiwo

Gęstość

2,67 Kg/dm³ (± 0,06 Kg/dm³)

Składniki stałe

- 80 % wagowo (± 2 %)

- 58 % objętościowo (± 2 %) zgodnie z normą ASTM D2697

Zawartość cynku

96 % (±1%) wagowo, o czystości 99,995%

Zapewnienie pełnej ochrony katodowej i jest zgodna ze standardem ISO 3549 w odniesieniu do czystości cynku 99,995 % oraz ze standardem ASTM A780 w odniesieniu do stosowania go do naprawy powłoki cynkowanej ogniowo

Właściwości produktu

- odporność powłoki w temperaturze otoczenia : - minimalna :

- 40°C - maksymalna : 120°C (okresowo do 150°C)

- odporność pH w środowiskach otoczenia: od 3,5 pH do 12,5 pH

2.2.2. Przygotowanie produktu:

Wg Kart technicznych Producenta.

2.2.3. Zalecenia wykonawcze:

Aby uzyskać optymalne walory estetyczne, należy wykonać fragment powierzchni stanowiący odrębną całość w jednym etapie wykonawczym materiałem zamówionym jednorazowo, pochodzącym z jednej partii produkcyjnej (patrz data produkcji).

2.2.4. Środki ostrożności:

Składniki niebezpieczne :

Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne, Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) :

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) :

P102 - Chronić przed dziećmi.

P261 - Unikać wdychania par, dymu.

P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P301+P310 - W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem zatruć.

P331 - Nie wywoływać wymiotów.

P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbierania odpadów niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi.

Zwroty EUH :

EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

2.2.5. Dane techniczne i własności produktu:

Wg Kart technicznych Producenta.

2.2.1.5. Zużycie preparatu:

Wg Kart technicznych Producenta.

2.2.6. Warunki przechowywania:

Farbę przechowywać w szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i przegrzaniem. Okres przydatności do stosowania wynosi wg informacji Producenta od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2.7. Dokumenty formalno-prawne:

Wyrób zgodny z PN-C-81913/98, lub równoważnej i Atestami Higienicznymi PZH.

- 3. SPRZĘT

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 (kod 45000000-7) pkt 3. „Wymagania ogólne”

Sprzęt do wykonania robót związanych z malowaniem farbami cynkowymi

W zależności od stosowanej techniki malarskiej: pędzel z krótkim włosiem, okrągły wałek przemysłowy z krótkim włosiem lub pistolet natryskowy z agregatem sprężarkowym.

- 4. TRANSPORT

4.1. Ogólne warunki:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 (kod 45000000-7) pkt 4. „Wymagania ogólne”

4.2. Transport materiałów:

4.2.1.Farby przewozić w fabrycznie zapakowanych pojemnikach dowolnymi środkami transportu.

- 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST B-00.00.00 (kod 45000000-7) pkt. 5. „Wymagania ogólne”

5.2 Przygotowanie farby do malowania

w przypadku naprawy powierzchni uprzednio metalizowanych i malowanych powierzchnię oczyścić do stopnia Sa 2.5 (wg PN-EN ISO 8501-1) lub PSa 2.5,

- uzyskać profil chropowatości Ry5 (Rz) 50 µm ÷ 70 µm (wg PN-EN ISO 8503-4), a dla kotew i stali zbrojeniowej Ry5 (Rz) 30 µm÷40 µm,

- bezpośrednio przed nanoszeniem powłoki powierzchnię odkurzyć przy użyciu szczotek z włosia lub odkurzaczy

5.3. Malowanie konstrukcji

System ten zalecany jest ze względu na łatwość późniejszej konserwacji powłoki (jej naprawy lub odbudowy).

System aplikowany jest w dwóch lub trzech warstwach w celu uzyskania grubości suchej powłoki do 180 µm (maksymalna grubość aplikacji jednorazowo : do 80 µm). Z czasem warstwa będzie coraz cieńsza, gdyż powłoka poświęca się, co wynika z ochrony katodowej. Nowa warstwa  może być aplikowana niezwłocznie po prawidłowym oczyszczeniu powłoki. Każda warstwa połączy się trwale z poprzednią warstwą. Grubość suchej warstwy zależy od grubości powłoki pozostałej na podłożu lub od aktualnych wymagań branżowych czy preferencji inwestorskich.

Powłoka wyprawkowa

Przed aplikacją zasadniczej powłoki zalecane jest wykonanie wyprawek (pędzlem) na wszystkich krawędziach, śrubach, otworach, nakrętkach oraz na powierzchniach spawanych, po odpowiednim ich przygotowaniu (fazowanie krawędzi, odtłuszczenie, usunięcie spieklin, itp.

Aplikacja kolejnej powłoki

- pędzlem : po 2 godzinach od momentu, gdy jest dotykowo sucha,

- metodą natrysku : po 1 godzinie od momentu, gdy jest dotykowo sucha,

Maksymalny czas aplikacji kolejnej powłoki zależy od warunków otoczenia. Jeśli utworzą się sole cynku, należy je najpierw zmyć.

Pokrywanie powłoki kompatybilną farbą

Powłoka cynkowa może być pokryta obszerną gamą farb kompatybilnych. Jest jednak, tak jak wszystkie systemy wysokocynkowe, wrażliwa na wpływ rozpuszczalników. W celu uniknięcia powstawania pęcherzy, „pinholi” czy innych wad powłoki (które wpłyną negatywnie na skuteczność warstwy) zaleca się aplikację farby nawierzchniowej techniką powłoki mgielnej/pełnej powłoki. Najpierw nakłada się cienką, ciągłą warstwę, która daje możliwość przedostania się przez nią powietrza. Warstwa ta zapewnia także barierę dla agresywnych rozpuszczalników w farbie nawierzchniowej.

Powłoka mgielna :

- aplikacja po upływie co najmniej 6 godzin od momentu, gdy jest dotykowo sucha,

- grubość suchej warstwy : 25 do 30 µm (warstwa ciągła)

- rozcieńczenie zgodnie z danymi w karcie technicznej farby nawierzchniowej

Pełna powłoka :

- aplikacja po upływie co najmniej dwóch godzin od momentu, gdy warstwa mgielna jest dotykowo sucha

- określona grubość powłoki minus 25-30 µm (powłoka mgielna)

- rozcieńczenie zgodnie z danymi w karcie technicznej farby nawierzchniowej,

Aby uniknąć wszelkich problemów z przyczepnością farby nawierzchniowej radzimy zastosowanie uszczelniacza. kompatybilnego

- 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót:

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 (kod 45000000-7) pkt. 6. „Wymagania ogólne”

6.2. Kryteria akceptacji

Zalecane zgodnie z ISO 19840.

- średnia arytmetyczna wszystkich indywidualnych pomiarów grubości suchej powłoki powinny być równa lub większa od nominalnej grubości suchej powłoki (NGSP).

- wszystkie indywidualne pomiary grubości suchej powłoki powinny być równe lub większe o 80% od NGSP.

- indywidualne pomiary grubości suchej powłoki wynoszące od 80% NGSP do NGSP mogą być zaakceptowane pod warunkiem, że liczba pomiarów jest mniejsza niż 20% całkowitej liczby pobranych pomiarów indywidualnych.

- wszystkie indywidualne pomiary suchej powłoki powinny być mniejsze lub równe określonej maksymalnej grubości suchej powłoki.

Kontrola obejmuje:

- kontrolę jakości materiału użytego.

6.3. Program badań

6.3.1. Badania odbiorcze.

Badania odbiorcze dotyczą farby cynkowej obejmują sprawdzenie:

- wyglądu, koloru, konsystencji.

- deklaracji zgodności wystawionej przez producenta lub certyfikatu potwierdzających ich zgodność z przedmiotowymi aprobatami technicznymi lub normami.

Badania odbiorcze powinny być wykonywane dla każdej przedstawionej do odbioru partii poszczególnych materiałów.

- 7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne wymagania obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 (kod 45000000-7) pkt. 7. „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Dla robót ujętych w w/w SST, dla których ustalona jest jednostka obmiaru przyjęto następującą dokładność:

– dla m2 – dokładność 0,01m2,

Naniesienie warstw farby  oblicza się w metrach kwadratowych.

7.3 Ilość farby w litrach określa się na podstawie przedmiaru robót i kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

- 8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST B-00.00.00 (kod 45000000-7) pkt. 8. „Wymagania ogólne”

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli są zgodne z pkt. 6.2 i 6.3

8.3 Odbiór farby cynkowej i kompatybilnej.

8.3.1 Kolor i ilość naniesionej farby powinna być zgodne z dokumentacją projektową i dokumentacją kosztorysową. Przeprowadza się badanie odporności na szorowanie, badany obszar z nałożoną warstwą farby powinien wytrzymać 200 posunięć szczotką bez uszkodzenia.

8.3.2. Niedopuszczalne są następujące wady:

- spękania i łuszczenia na powierzchni

8.3.3. Odbiór robót, powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

- 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w SST B-00.00.00 (kod 45000000-7) pkt. 9 „Wymagania ogólne”

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni pomalowanej ściany według ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dwukrotne malowanie farbą cynkowej,

- malowanie farbą kompatybilną,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- likwidację stanowiska roboczego.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Certyfikat APAS

Europejska Aprobata Techniczna nr ETA-13/0790

Atest higieniczny

Certyfikat ISO 12944

Certyfikat ISO 9001:2008

Kodyfikacja NATO dla preparatu ZINGA

Certyfikat nr MATS/4483/2

Raport NORSOK M-501

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Atest higieniczny PZH 2021

Certyfikat IBDiM (KOT) 2021

Certyfikat Europejskiej Oceny Technicznej (ETA)

Raporty, sprawozdania z badań, oceny, klasyfikacje

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za spełnienie wszystkich wymagań  prawnych w  odniesieniu  do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.